变温霍尔效应实验

- 实验目的

1 了解霍尔效应的原理以及霍尔器件的有关参数；

2  通过测量霍尔电压来计算霍尔系数；

3  通过变温霍尔实验，得到霍尔参数的温度特性曲线；

4  通过数据处理计算出不同温度下的霍尔灵敏度、霍尔系数，并计算材料的禁带宽度。

- 实验仪器

霍尔转接盒、测试仪、电源

- 实验原理

- 霍尔效应

一块有电流通过的金属薄块，在其法线方向上加恒定磁场时，其两个侧面就产生一个电位差，这个现象被成为霍尔效应。如图所示，一块宽为b，厚为d的矩形半导体薄片(N型，载流子是电子)，沿y方向加一恒定工作电流IS.沿x方向加上恒定磁场B，就有洛伦兹力fB，

fB =ev*B

式中，e为运动电荷的电量；v为电荷运动的速度；fB=ev*B指向z轴负方向。

- 磁场与霍尔电压的关系

当金属薄片上下两侧面间形成一个稳定的霍尔电场EH,此时霍尔电压VH为

RH和KH分别称为霍尔元件的霍尔系数和灵敏度，d为元件厚度，n为载流子浓度，Is为霍尔元件的工作电流，B垂直于半导体的磁感应强度,n为载流子浓度。Is为霍尔元件的工作电流，B为垂直于半导体的磁感应强度，IM为产生磁场的励磁电流。

3.对称测量法消除相关副效应

实际情况中，除霍尔效应外，还存在其他因素引起的几种副效应。这些副效应所产生的电压总和有时至远远大于霍尔电压，形成测量中的系统误差。实验分析表明，这些副效应有的与流过霍尔元件的工作电流方向有关，有的与加到霍尔片的磁场方向有关，在测量过程中只要按要求改变工作电流方向和磁场方向，就可以减少或消除这些副效应的影响。

设VE、VN、VRL和V0为副效应产生的四个电压，它们的符号与磁场、电流方向有关。在测量过程中分别改变电流I和磁场B的方向，有

+B，+IS： V1=VH + VE + VN + VRL + V0 (4.14-8)

+B，-IS： -V2=-VH-VE+ VN + VRL -V0 (4.14-9)

-B，-IS：V3=VH +VE-VN-VRL-V0 (4.14-10)

-B，+IS： -V4=-VH-VE-VN-VRL+V0 (4.14-11)

将式(4.14-8)与式(4.14-9)相减，得

V1-(-V2)=2VH+2VE+2V0 (4.17-12)

将式(4.14-10)与式(4.14-11)相减，得

V3-(-V4)=2VH+2VE-2V0 (4.14-13)

再将式(4.14-12)与式(4.14-13)相加得

V1-(-V2)+V3-(-V4)=4VH+4VE (4.14-14)

所以

VH=1/4(V1+V2+V3+V4)-VE (4.14-15)

只要B不是太小，温差电压VE一般比VH小得多，在误差允许的范围内可以略去，故得

VH=1/4(V1+V2+V3+V4)   (4.14-16)

4.霍尔系数随温度的变化

温度较高时，半导体的霍尔系数RH与温度T的关系：

可见ln|RH|与1/T成正比，通过实验测量得到两者的关系，然后用最小二乘法计算两者的比例系数（Eg/2kB），进一步算出半导体的禁带宽度Eg。

- 实验过程与步骤

实验内容：

测量样品在不同温度下的霍尔电压VH，并通过实验数据计算样品在不同温度T下的霍尔系数RH，再拟合出样品的禁带宽度Eg。

实验步骤:

1 将霍尔转接盒上的三个换向开关分别设置至“霍尔模式”、“正向”、“正向”状态。

2 在测试仪主菜单选择“温度设置”，设置所需的实验温度。

3 选择“霍尔/磁阻效应测量”返回到实验测量界面, 调整测试仪面板右侧的旋钮将样品的工作电流预设为2.00mA。

4 将转接盒的励磁电流方向开关分别设在”正向”和”反向”, 分别记录B1和B2。

5 按下表调节样品的工作电流(Is)的大小,依次改变工作电流和励磁电流的方向,测量并记录电压。

- 设置不同的温度(25oC,30oC,35oC,40oC),重复以上实验步骤。

五、实验数据处理

1 取B=(B1-B2)/2，样品厚度d=1.25mm，使用最小二乘法计算样品在当前工作温度下的霍尔灵敏度KH和霍尔系数RH；

VH = KHISB,   RH = KHD

2 在取得4组以上不同温度点的霍尔系数RH后，并使用最小二乘法计算半导体的禁带宽度Eg

lnRH=lnB+Eg2kBT

（相关参数：玻尔兹曼常数：kB=1.3806505×10-23J/K，电子电荷e=1.602176634×10-19C，绝对零度0K=-273.15℃，常温下锑化铟禁带宽度：Eg=0.18eV）

正向B1=686Gs,反向B2=-671Gs，平均B=678.5Gs

工作温度：  22oC     励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 290.80 | -290.74 | 288.90 | -288.86 | 289.8520 |
| 2.4 | 342.76 | -342.88 | 340.29 | -340.24 | 341.5425 |
| 3 | 420.32 | -420.30 | 417.90 | -417.78 | 419.0750 |
| 3.6 | 493.00 | -492.90 | 488.53 | -488.33 | 490.6900 |
| 4.0 | 535.50 | -535.70 | 531.72 | -531.53 | 533.6125 |

B=678.5Gs  根据公式VH = KHISB,   RH = KHD计算可得

KH平均= 2062.3V/(A×T)

RH=2.578㎡/C

ln|RH|=ln(2.496)≈0.947

温度：  24oC     励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 277.70 | -278.62 | 277.14 | -277.31 | 277.6925 |
| 2.4 | 330.40 | -330.70 | 328.74 | -328.80 | 329.6600 |
| 3 | 409.41 | -409.63 | 406.74 | -406.71 | 408.1225 |
| 3.6 | 480.40 | -480.42 | 476.73 | -476.47 | 478.5050 |
| 4.0 | 522.28 | -522.34 | 517.75 | -517.51 | 519.9700 |

B=678.5Gs

KH平均=1996.9V/(A×T)

RH=2.496㎡/C

ln|RH|≈0.915

工作温度：  26℃     励磁电流I:0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 270.74 | -270.93 | 269.55 | -269.58 | 270.2000 |
| 2.4 | 319.24 | -319.37 | 317.44 | -317.39 | 318.3600 |
| 3.0 | 394.00 | -394.19 | 391.62 | -391.37 | 392.7950 |
| 3.6 | 461.23 | -461.69 | 457.67 | -457.38 | 459.4925 |
| 4.0 | 504.01 | -503.93 | 500.10 | -499.84 | 501.9700 |

B=678.5Gs

KH平均= 1929V/(A×T)

RH=2.412㎡/C

ln|RH|=0.881

工作温度：  30℃ 励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 260.95 | -261.38 | 260.09 | -260.22 | 260.6600 |
| 2.4 | 309.20 | -309.31 | 301.58 | -307.53 | 308.4050 |
| 3 | 379.82 | -379.81 | 377.17 | -377.05 | 378.4625 |
| 3.6 | 446.03 | -446.08 | 443.24 | -443.02 | 444.5925 |
| 4.0 | 488.00 | -488.01 | 484.46 | -484.26 | 486.1825 |

B=678.5Gs

KH平均=1863.4 V/(A×T)

RH=2.329㎡/C

ln∣RH∣=0.846

使用最小二乘法计算半导体的禁带宽度Eg

根据公式
lnRH=lnB+Eg2kBT

绘制X-Y图像

相关系数R2≈0.998

计算得Eg约等于0.140eV，与理论值0.18eV存在偏差，偏差原因可能为：

- 实验温度范围较窄（22~30℃），未覆盖更宽的温度区间，导致拟合精度受限；

- 测量过程中副效应未完全消除，影响VH和RH的计算精度

- 磁感应强度B的实际值与平均值存在微小偏差，或样品厚度d的测量误差。

整体而言，实验结果符合变温霍尔效应的理论规律，拟合曲线的高相关度验证了数据的可靠性。